Специальные материалы для ремонта, защиты

гидроизоляции и отделки строительных конструкций

info@haeny.ru

www.haeny-master.ru

Гидрофобизирующая (водоотталкивающая) пропитка для бетона (RE3005)

Нормативный документ ТУ 08.91.19 - 001 - 27946320- 2019

Описание продукции:

Гидрофобизирующая (водоотталкивающая) пропитка для бетона белого цвета для обработки поверхностей. Проникает на глубину 1-2 мм. Реодин 3005 связывает свободные частицы и упрочняет пористые минеральные основания. После высыхания на поверхности образуется прочная тонкая пленка, препятствующая проникновению влаги внутрь минерального основания и движению растворенных солей и наружу.

Преимущества:



▪ Придание гидрофобного эффекта

- Препятствует образованию высолов

- Повышает износостойкость и морозостойкость бетона

- Легка в применении и не горюча

- Защищает внутренние слои от моющих средств, моторных масел, бензина и пр.

- Облегчает очистку основания

- Может применяться как для наружных, так и для внутренних работ

Технические характеристики:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость |
| Плотность (кг/м3) | 1,1±0.02 |
| Концентрация (сухой остаток) | 12% |

Рекомендации по применению:

Реодин 3005  –  готовый к применению материал.  Основание должно быть прочным, чистым и сухим. Перед применением пропитку необходимо тщательно перемешать. В случае очень пористого бетона необходимо произвести повторное нанесение. Покрытие готово к пешеходным нагрузкам через 12 часа и к легкому транспортному движению через 72 часа. Одним из эффектов от такой обработки является приобретаемый глянец на бетонной поверхности через несколько месяцев. Не применять при возможности выпадения осадков.

Хранение:

Защитная пропитка должна храниться в емкостях при температуре не ниже +5С.

Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения в условиях сухого склада. – 12 месяца.

Транспортировка и сведения об упаковке:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Продукция может поставляться в любых емкостях по согласованию сторон.