Специальные материалы для ремонта, защиты

гидроизоляции и отделки строительных конструкций

info@haeny.ru

www.haeny-master.ru

РЕОДИН 801 (RE801)

Нормативный документ ТУ  20.59.59-001-26025492-2018

Описание продукции:

Продукт на основе поверхностно-активных веществ, пластификатора и противоморозного компонента. Является комплексной противоморозной добавкой для строительных кладочных растворов.  Обладает пластифицирующим и стабилизирующим действием.

Область применения:

Рекомендуется применять при производстве строительных кладочных растворов всех марок при отрицательных температурах наружного воздуха. Не содержит веществ, вызывающих коррозию.

Применение добавки позволяет:

Повысить  содержание воздуха в бетонной и растворной смеси до 15% в зависимости от требований.

Повысить прочность и долговечность раствора, увеличивает связность и стабильность растворной смеси к сегрегации, снизить расход цемента на 10-15%, снизить водоотделение растворной смеси, повысить морозостойкость и теплоизоляционные свойства, снизить вероятность высолообразования.

Увеличить время сохраняемость подвижности растворной смеси до 36 часов, повысить технологичность и интенсивность кладочных работ.

Технические характеристики:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость; темно-коричневого цвета |
| Плотность (кг/м3) | 1 160 ± 30 |
| Водородный показатель, pH | 8-11 |

Производство работ:

Добавка соответствует требованиям ГОСТ 24211 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия»

Дозировка зависит от используемых цементов, инертных материалов и температуры наружного воздуха:

| Температура | Дозировка добавки от веса цемента |
| --- | --- |
| -5 -10 | 1,0% 2,0% |
| -15 -20 | 3-4% 5-6% |

Хранение:

Добавка должна храниться в емкостях при температуре не ниже +5 гр.С. Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 10-25° гр.С. – 12 месяцев.

Транспортировка и сведения об упаковке:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Продукция может поставляться в любых емкостях по согласованию сторон  (бочки 220 л, пластиковых кубитейнерах 1000 л, а так же наливом в автоцистернах и т.д.)