Специальные материалы для ремонта, защиты

гидроизоляции и отделки строительных конструкций

info@haeny.ru

www.haeny-master.ru

РЕОДИН 850 (RE850)

Нормативный документ ТУ  20.59.59-001-26025492-2018

Описание продукции:

Продукт на основе поверхностно-активных веществ –  воздухововлекающий стабилизатор. Добавка обеспечивает необходимый объём стабильного воздухосодержания в бетонных  и растворных смесях, для получения высоких марок по морозостойкости, а также обладает водоудерживающим эффектом.

Область применения:

Рекомендуется применять при производстве товарных бетонов, монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций из тяжелого и мелкозернистого бетона класса В25 и выше, твердеющих в нормальных условиях, производства высокомарочных бетонов до В80 включительно; мостовых конструкций с применением воздухововлекающего компонента, строительных растворов.

Применение добавки позволяет:

Повысить  содержание воздуха в бетонной и растворной смеси до 15% в зависимости от требований.

Повысить прочность и долговечность бетона, улучшить качество поверхности изделий и конструкций, увеличить показатели бетона по морозостойкости и водонепроницаемости, снизить расход цемента на 10-15%, снизить истираемость бетона

Технические характеристики:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость; темно-коричневого цвета |
| Плотность (кг/м3) | 1 000 ± 50 |
| Водородный показатель, pH | 7-9 |

Производство работ:

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010.

Дозировка зависит от используемых цементов, инертных материалов и требуемого процента по воздухосодержанию:

- для «мостовых бетонов» (наличие воздуха от 4,0% до 6,0%) от 25 до 75 грамм готового вещества на 1м3 бетона, независимо от количества расхода цемента;

- для «кладочных растворов и керамзитобетонов» (наличие воздуха от 7,0% до 15,0%) от 50 до 100 грамм готового вещества на 1м3, независимо от количества расхода цемента. Добавляется в воду или одновременно с подачей воды в бетонный смеситель. Недопустимо введение добавки в сухую бетонную смесь до смешивания компонентов с основным количеством воды затворения.

Хранение:

Добавка должна храниться в емкостях при температуре не ниже +5 гр.С. Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 10-25° гр.С. – 12 месяцев.

Транспортировка и сведения об упаковке:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Продукция может поставляться в любых емкостях по согласованию сторон  (бочки 220 л, пластиковых кубитейнерах 1000 л, а так же наливом в автоцистернах и т.д.)