Специальные материалы для ремонта, защиты

гидроизоляции и отделки строительных конструкций

info@haeny.ru

www.haeny-master.ru

Разделительная смазка Реодин 1000 (RE1000)

Нормативный документ ТУ 08.91.19 - 001 - 27946320- 2019

Описание продукции:

Низковязкая масленистая жидкость. Состав специально разработан для обеспечения превосходного качества поверхности бетона.

Реодин 1000  может наноситься на все виды гигроскопичной и не гигроскопичной, деревянной, стальной и матричной опалубки, когда требуется хорошее качество поверхности изделия и легкое отделение формы от изделия. При правильном нанесении тонким слоем применение данного средства не влияет на качество последующей отделки (например, оштукатуривания, окрашивания).

Преимущества:



• Благодаря низкой вязкости возможно наносить распылителем - снижение времени нанесения.

• Легкое отделение изделия от формы - ускорения распалубки и очистки форм, увеличение срока службы опалубки.

• Не содержит растворителей.

• Готов к применению.

• Применим для всех видов бетона.

• Применяется для бетонов с обычными и повышенными требованиями к поверхности.

• Улучшает защиту стальных форм от коррозии.

• Защищает опалубку от атмосферной влаги

Технические характеристики:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость; темно-коричневого цвета |
| Плотность (кг/м3) | 0,9±0.02 |
| Максимальное количество хлоридов, % | Менее 0,1% |

Рекомендации по применению:

Реодин 1000  –  готовый к применению материал, который может наноситься

распылением, кистью или валиком на все типы форм. При распылении необходимо тщательно следить за тем, чтобы покрытие было достаточно плотным и ровным. Распыление необходимо производить на достаточном расстоянии от формы с тем, чтобы получить равномерную и однородную толщину пленки. В процессе распыления важно поддерживать в распылителе достаточно высокое давление(4-5 бар), а также обеспечить плотность соединений распылителя и особенно сопла, что позволит избежать образования капель. При использовании переносных распылителей наилучшие результаты обеспечиваются примене-нием щелевого сопла с нанесением материала под углом 65 - 80. Рекомендуемый расход 0,06-0,08 кг/м2 Новая гигроскопичная деревянная опалубка должна быть предварительно обработана цементным шламом или специальным средством для создания барьера против содержащихся в древесине вредных веществ. Следует избегать избыточного нанесения распалубочного средства, избыточное количество средства необходимо удалить.

Хранение:

Смазка должна храниться в емкостях при температуре от -40° С до +40° С.

Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.  Барботаж – не обязателен.

Срок хранения в условиях сухого склада. – 24 месяца.

Транспортировка и сведения об упаковке:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Продукция может поставляться в любых емкостях по согласованию сторон  (бочки 220 л, пластиковых кубитейнерах 1000 л, а так же наливом в автоцистернах и т.д.)